## Slide 1: 第四章 晶体缺陷

## Slide 2
第四章 晶体缺陷
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4 晶体中的界面

## Slide 3: 理想晶体与实际晶体
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.0 概述
理想晶体：组成晶体的全部原子定位在晶体结构中正确的位置上。
实际晶体：部分（少部分）原子放错了地方。
玻璃体：所有（大部分）原子都放错了位置。
放错位置的表现：
振动 空位 置换 插入 滑移 转动
问题提出

## Slide 4
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.0 概述
理想晶体：长程有序。结构基元完全按照空间点阵规则排列。
实际晶体：或多或少地存在着偏离理想结构的区域，出现了不完整性。
晶体缺陷：实际晶体中偏离理想点阵结构的区域。
根据几何形态特征，可以把晶体缺陷分为三类：点缺陷、线缺陷和面缺陷。

## Slide 5
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.0 概述
晶体缺陷
点缺陷
线缺陷:位错
面缺陷
空位
间隙原子与杂质原子
界面
表面
堆垛层错
晶界
亚晶界
孪晶界
相界
刃型:
螺型:
混合型:
b
t
^
b
t
t
∧b

## Slide 6
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.0 概述
（1）点缺陷 它在三维空间各方向上尺寸都很小，亦称为零维缺陷，如空位、间隙原子和异类原子等。
（2）线缺陷 亦称一维缺陷，在两个方向上尺寸很小，主要是位错。
（3）面缺陷 在空间一个方向上尺寸很小，另外两个方向上尺寸较大的缺陷，如晶界、相界等。

## Slide 7
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
一．点缺陷类型
● 空位，间隙原子：肖脱基空位及间隙原子、弗兰克缺陷（图）
热缺陷（本征缺陷）
杂质缺陷
点缺陷
零维缺陷
离子晶体中的热缺陷

## Slide 8
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
一．点缺陷类型
图 晶体中的各种点缺陷
1-大的置换原子；2-肖脱基空位；3-异类间隙原子；
4-复合空位；5－弗兰克尔空位；6-小的置换原子
间隙原子和空位均会引起晶格畸变，导致体系能量升高。

## Slide 9
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
点缺陷可以导致
点阵畸变
使晶体的内能升高，降低了晶体的热力学稳定性。
增大了原于排列的混乱程度，并改变了其周围原子的振动频率，引起组态熵和振动熵的改变，使晶体熵值增大，增加了晶体的热力学稳定性。
由于存在着这两个互为矛盾的因素，晶体中的点缺陷在一定温度下有一定的平衡数目，这时点缺陷的浓度就称为它们在该温度下的热力学平衡浓度。
1.平衡点缺陷及其浓度
二、点缺陷的产生
ΔA=ΔU—TΔS

## Slide 10
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
熵值的增加随缺陷数量的变化是非线性的
体系中在一定温度下存在着一个平衡的点缺陷浓度，在该浓度下体系的自由能最低。
图 空位-体系能量曲线
1.平衡点缺陷及其浓度

## Slide 11
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
其中Ce为某一种类型点缺陷的平衡浓度，
N为晶体的原子总数，
A为材料常数，常取作1。
T－热力学温度，
k－玻尔兹蔓常数，1.38×10-23J/K
u－该类型缺陷的形成能。
●空位及间隙原子在热力学上是平衡浓度为：
1.平衡点缺陷及其浓度

## Slide 12
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
由上式可得：
1）晶体中空位在热力学上是稳定的，一定温度T对应一平衡浓度Ce
2）C与T呈指数关系，温度升高，空位浓度增大
3）空位形成能EV大，空位浓度 小
例如：已知铜中UV=1.44×10-19J/atom，A取为1，则
T | 100K | 300K | 500K | 700K | 900K | 1000K
CV | 10-57 | 10-19 | 10-11 | 10-8.1 | 10-6.3 | 10-5.7

## Slide 13
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
例：Cu晶体的空位形成能uv=0.9ev/atom或
1.44×10-19J/atom材料常数A取作1,k=1.38×10-23.
计算:
1)在500℃下，每立方米中的空位数目;
2)500℃下的平衡空位浓度 。
解：首先确定1m3体积内原子Cu原子总数
（已知Cu的摩尔质量MCu=63.54g/mol,
500 ℃下Cu的密度为８.96×106g/m3）.

## Slide 14
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
1)将N代入，计算空位数目ne
2)计算空位浓度
即在500℃时，每106个原子中才有1.4个空位。

## Slide 15
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
2.点缺陷的运动和作用
点缺陷并非固定不动，而是处在不断改变位置的运动过程中。
空位周围的原子，由于热振动能量的起伏，有可能获得足够的能量而跳入空位，并占据这个平衡位置，这时在这个原子的原来位置上，就形成一个空位。这一过程可以看作是空位向邻近结点的迁移。
在运动过程中，当间隙原子与一个空位相遇时，它将落入这个空位，而使两者都消失，这一过程称为复合，或湮没。

## Slide 16
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
2.点缺陷的运动和作用
点缺陷运动的作用在于：由于空位和间隙原子不断的产生与复合，使得晶体中的原子不停地向别处作不规则地布朗运动，这就是晶体的自扩散。材料加工工艺中不少过程都是以扩散作为基础的，如改变表面成分的化学热处理、成分均匀化处理，退火与正火、时效硬化处理、表面氧化及烧结等过程无一不与原子的扩散相联系，如果晶体中没有缺陷，这些工艺将无法进行。

## Slide 17
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
给定温度下，晶体中存在一平衡的点缺陷浓度，通过一些方法，晶体中的点缺陷浓度超过平衡浓度。
1）高温淬火把空位保留到室温：加热后，使缺陷浓度较高，然后快速冷却，使点缺陷来不及复合过程。
2）辐照：高能粒子辐照晶体，形成数量相等的空位和间隙原子（原子不断离位而产生）。
3）塑性变形：位错滑移并交割后留下大量的点缺陷。
另外，点缺陷还会聚集成空位片，过多的空位片造成材料区域崩塌而破坏，形成孔洞。
3. 过饱和点缺陷的产生

## Slide 18
4.0 概述
4.1 点缺陷
4.2 位错的基本概念
4.3 位错的能量及交互作用
4.4晶体中的界面
返回
4.1 点缺陷
点缺陷还可以造成金属物理性能与力学性能的变化。
①引起电阻的增加，晶体中存在点缺陷。
破坏了原子排列的规律性，使电子在传导时的散射增加，从而增加了电阻。
②空位的存在使晶体的密度下降，体积膨胀。
③空位的存在及其运动是晶体高温下发生蠕变的重要原因之一。
④高温快速冷却时保留的空位，或经辐照处理后空位，这些过量空位往往沿一些晶面聚集，形成空位片，或它们与其他晶体缺陷发生交互作用，因而使材料强度有所提高，但同时也引起显著的脆性。
三、点缺陷与材料行为

## Slide 19
1、点缺陷是热力学稳定的缺陷。
2、不同金属点缺陷形成能不同，空位形成能比间隙原子低。
3、点缺陷浓度与点缺陷形成能、温度密切相关。
4、点缺陷对金属的物理及力学性能有明显影响
5、点缺陷对材料的高温蠕变、化学热处理、时效、表面氧化、烧结有重要影响
点缺陷小结

## Slide 20
END

## Slide 22
图 晶体中的点缺陷(a) 肖脱基空位 (b) 弗兰克尔空位
空位的两种类型：
离位原子迁移到晶体的表面上，这样形成的空位通常称为肖脱基缺陷；可迁移到晶体点阵的间隙中，这样的空位称弗兰克尔缺陷。

## Slide 23
“金无足赤”
每“k”含金量为4.166%，
18k=18×4.166%=74.998%,
24k=24×4.166%=99.984%

## Slide 24
在晶体中位于点阵结点上的原于并非静止的，而是以其平衡位置为中心作热振动，其平均动能取决于温度（≈3/2kT）。原子振动能按几率分布，有起伏涨落期。当某一原子具有足够大的振动能而使振幅增大到一定限度时，就可能克服周围原于对它的制约作用，跳离其原来的位置。

## Slide 25: 热缺陷产生示意图
（a）单质中弗仑克尔缺陷的形成（空位与间隙质点成对出现）
（b）单质中的肖特基缺陷的形成
单质中热缺陷产生
以前苏联物理学家雅科夫·弗仑克尔（Яков Френкель）名字命名
以德国物理学家沃尔特·肖特基（Walter Schottky）的名字命名

## Slide 26
② 表面位置 (间隙小/结构紧凑)
① 间隙位置 (结构空隙大)
Frenkel 缺陷
M X:
Schottky 缺陷
空位、间隙原子成对出现，体积 不变
原子跃迁至表面，体内留下空位，体积增加，正负离子空位成比例、成对出现
离子化合物形成热缺陷

## Slide 27
（a）原来位置； （b）中间位置； （c）迁移后位置
图 空位从位置A迁移到B

## Slide 28
图 空位的移动
原子作热振动，一定温度下原子热振动能量一定，呈统计分布，在瞬间一些能量大的原子克服周围原子对它的束缚，迁移至别处，形成空位。

## Slide 29
晶格正常结点位置出现空位后，其周围原子由于失去了一个近邻原子而使相互间的作用力失去平衡，因此它们会朝空位方向作一定程度的弛豫，并使空位周围出现一个波及一定范围的弹性畸变区。空位形成除引起点阵畸变外，亦会割断键力，故空位形成需能量，空位形成能（ΔEV）为形成一个空位所需能量。

## Slide 31
1.在离子晶体中,如在局部区域形成Schottky缺陷,则这个区域中阳离子空位的浓度与( )相等。
阴离子空位浓度
A
间隙阴离子空位浓度
B
间隙阳离子空位浓度
C
提交
单选题
10分

## Slide 32
2.肖特基()型空位表示形成( )的无序分布缺陷( )
等量阳离子和阴离子空位
A
双空位
B
等量间隙阳离子和间隙阴离子
C
提交
单选题
10分

## Slide 33
3.在晶体中形成空位的同时又产生间隙原子，这样的缺陷称为
肖特基缺陷
弗仑克尔缺陷
线缺陷
A
B
C
提交
单选题
10分

## Slide 34
4.下面关于Schottky和Frenkel缺陷的表述中,错误的为( )
Schottky缺陷同时包含空位和间隙原子
A
Frenkel缺陷的形成能通常较Schottky大
B
同温度下,通常Schottky缺陷的浓度大于Frenkel缺陷
C
提交
单选题
10分

## Slide 35
5.在一定温度下具有一定平衡浓度的缺陷是( )
位错
A
空位
B
晶界
C
提交
单选题
10分