## Slide 1: 2晶体缺陷课后测试作业
Click to edit Master text styles
  Second level
    Third level
      Fourth level
        Fifth level
1
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。
材料科学基础
总分: 100

## Slide 2
一、单选题 10×3分
二、判断题 10×3分
三、填空题 10×2分/空
四、计算分析题 8分+12分

## Slide 3
1.根据虚功原理,得到位错受力的大小F=()
τ/b
A
τb2
B
τb
C
2τ/b
D
一、选择题
单选题
3分

## Slide 4
2.两平行螺位错,当柏氏矢量同向时,其作用力:
为零
A
相斥
B
相吸
C
都有可能
D
单选题
3分

## Slide 5
3.下面关于Schottky和Frenkel缺陷的表述中,错误的为:
Schottky缺陷同时包含空位和间隙原子
A
Frenkel缺陷的形成能通常较Schottky大
B
同温度下,通常Schottky缺陷的浓度大于Frenkel缺陷
C
单选题
3分

## Slide 6
4.下列Burgers矢量可能表示了简单立方晶体中的全位错:
[100]
A
1/2[110]
B
1/3[111]
C
单选题
3分

## Slide 7
5.在一定温度下具有一定平衡浓度的缺陷是:
位错
A
空位
B
晶界
C
表面
D
单选题
3分

## Slide 8
6.肖特基()型空位表示形成()的无序分布缺陷。
等量阳离子和阴离子空位
A
双空位
B
等量间隙阳离子和间隙阴离子
C
单选题
3分

## Slide 9
7.在离子晶体中,如在局部区域形成Schottky缺陷,则这个区域中阳离子空位的浓度与()相等。
阴离子空位浓度
A
间隙阴离子浓度
B
间隙阳离子浓度
C
单选题
3分

## Slide 10
8.小角度晶界由位错构成,其中对称倾转晶界由()位错构成。
刃位错
A
螺位错
B
混合型位错
C
单选题
3分

## Slide 11
9.晶界属于()缺陷。
面缺陷
A
点缺陷
B
线缺陷
C
体缺陷
D
单选题
3分

## Slide 12
10.柯氏气团的形成对位错有钉扎作用,是()的原因之一。
细晶强化
A
固溶强化
B
弥散强化
C
形变强化
D
单选题
3分

## Slide 13
1.一个位错环既可能是纯的螺位错,也可能是纯的刃位错。
是
A
非
B
二、判断题
单选题
3分

## Slide 14
2.刃位错和螺位错都有攀移和滑移运动。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 15
3.同一滑移面上位错线平行的异号刃型位错,相互作用结果使位错彼此远离。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 16
4.过饱和点缺陷是热力学平衡缺陷。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 17
5.对于螺位错,其柏氏矢量平行于位错线,因此纯螺型位错只能是一条直线。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 18
6.晶体中的点缺陷是一种热力学平衡缺陷,而位错不是热力学平衡缺陷。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 19
7.位错的存在,总是使晶体的自由能升高。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 20
8.空位的存在,总是使晶体的自由能升高。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 21
9.刃型位错和螺型位错的柏氏矢量分别与位错线的方向矢量垂直和平行,因此一根弯曲的位错线就有不同的性质。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 22
10.位错攀移是螺位错的一种运动形式。
是
A
非
B
单选题
3分

## Slide 23
1.位错在晶体中运动有两种方式，包括____和____。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
三、填空题
主观题
4分

## Slide 24
2.点缺陷的平衡浓度随____的升高而增大。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
2分

## Slide 25
3.螺位错线与柏氏矢量的位置关系是____，刃位错线与柏氏矢量的位置关系是____，位错线与柏氏矢量斜交的位错是____。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
6分

## Slide 26
4.不论是刃或螺型位错，使位错滑移的切应力方向和柏氏矢量b都是____的；在立方晶系中，若位错线方向为[110]，b=a/2[110]，则此位错为____型位错。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
4分

## Slide 27
5.攀移正是通过原子的扩散而实现的，攀移需要____应力，滑移需要____应力。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
4分

## Slide 28
1.计算铜的空位浓度比室温（300K）空位浓度大1000倍时的温度。已知（Cu的空位形成能为1.7×1019J/mol）。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
四、计算分析题
主观题
8分

## Slide 29
2.在面心立方晶体中，（111）面上有一位错b1=a/2[10T]，（11T）面上有另一位错b2=a/2[011]。此两位错相遇发生位错反应，试问：（1）若能发生位错反应，请写出反应方程式，并说明为什么？（2）判断新位错的类型（螺位错、刃位错或混合位错？），并说明理由。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
12分