## Slide 1
4.1点缺陷
主讲：蔡刚毅
河南工业大学机电工程学院
材料科学基础

## Slide 2
晶体缺陷
0. 概述
1. 点缺陷
2. 位错
3. 面缺陷
晶体缺陷-点缺陷
1 点缺陷的类型
2 点缺陷的产生
3 点缺陷与材料行为
晶体缺陷

## Slide 3: 4.0 晶体缺陷概述
理想晶体：长程有序。结构基元完全按照空间点阵规则排列。
实际晶体：或多或少地存在着偏离理想结构的区域，出现了不完整性。
晶体缺陷：实际晶体中偏离理想点阵结构的区域。
根据几何形态特征，可以把晶体缺陷分为三类：点缺陷、线缺陷和面缺陷。

## Slide 4: 4.0 晶体缺陷概述

## Slide 5: 4.0 晶体缺陷概述
理想晶体：组成晶体的全部原子定位在 晶体结构中正确的位置上。
实际晶体：部分（少部分）原子放错了地方。
玻璃体：所有（大部分）原子都放错了位置。
放错位置的表现：
振动 空位 置换 插入 滑移 转动

## Slide 6: 4.0 晶体缺陷概述
（1）点缺陷 它在三维空间各方向上尺寸都很小，亦称为零维缺陷，如空位、间隙原子和异类原子等。
（2）线缺陷 亦称一维缺陷，在两个方向上尺寸很小，主要是位错。
（3）面缺陷 在空间一个方向上尺寸很小，另外两个方向上尺寸较大的缺陷，如晶界、相界等。

## Slide 7: 4.1 点缺陷
一．点缺陷类型
间隙原子和空位均会引起晶格畸变，导致体系能量升高。

## Slide 8
（a）单质中弗仑克尔缺陷的形成（空位与间隙质点成对出现）
（b）单质中的肖特基缺陷的形成
单质中热缺陷产生
4.1 点缺陷

## Slide 9: 4.1 点缺陷
② 表面位置 (间隙小/结构紧凑)
① 间隙位置 (结构空隙大)
Frenkel 缺陷
M X:
Schottky 缺陷
空位、间隙原子成对出现，体积 不变
原子跃迁至表面，体内留下空位，体积增加，正负离子空位成比例、成对出现
离子化合物形成热缺陷

## Slide 10: 4.1 点缺陷
点缺陷可以导致
点阵畸变
使晶体的内能升高，降低了晶体的热力学稳定性。
增大了原于排列的混乱程度，使晶体熵值增大，增加了晶体的热力学稳定性。
晶体中的点缺陷在一定温度下有一定的平衡数目，这时点缺陷的浓度就称为它们在该温度下的热力学平衡浓度。
1.平衡点缺陷及其浓度
ΔA=ΔU—TΔS
二、点缺陷的产生

## Slide 11: 4.1 点缺陷
1.平衡点缺陷及其浓度
图 点缺陷-体系能量曲线
体系中在一定温度下存在着一个平衡的点缺陷浓度，在该浓度下体系的自由能最低。

## Slide 12: 4.1 点缺陷
1.平衡点缺陷及其浓度
●空位及间隙原子在热力学上的平衡浓度为：
由上式可得：
1）一定温度T对应一平衡浓度Ce。
2）C与T呈指数关系，温度升高，点缺陷浓度增大。
3）缺陷形成能u大，缺陷浓度 小。

## Slide 13: 4.1 点缺陷
2.点缺陷的运动和作用
点缺陷处在不断运动过程中
空位迁移
间隙原子与空位复合（或湮没）
晶体中的原子作无规则布朗运动，即自扩散。
点缺陷作用：热处理、固相反应、烧结……
（a）原来位置； （b）中间位置； （c）迁移后位置
图 空位从位置A迁移到B

## Slide 14: 4.1 点缺陷
3.过饱和点缺陷的产生
晶体中的点缺陷浓度超过平衡浓度。
1）高温淬火
2）辐照
3）塑性变形

## Slide 15: 三、点缺陷与材料行为
点缺陷还可以造成金属物理性能与力学性能的变化。
①引起电阻的增加
②空位引起密度下降，体积膨胀。
③是晶体高温下发生蠕变的重要原因之一。
④空位沿一些晶面聚集，形成空位片，或它们与其他晶体缺陷发生交互作用，使材料强度有所提高，但同时也引起显著的脆性。
4.1 点缺陷

## Slide 16: 点缺陷小结
1、点缺陷是热力学稳定的缺陷。
2、不同金属点缺陷形成能不同，空位形成能比间隙原子低。
3、点缺陷浓度与点缺陷形成能、温度密切相关。
4、点缺陷对金属的物理及力学性能有明显影响
5、点缺陷对材料的高温蠕变、化学热处理、时效、表面氧化、烧结有重要影响
4.1 点缺陷

## Slide 17
辛苦了，测试一下？
提示☆请认真作答，结果将计入总评成绩。
4.1 点缺陷

## Slide 18
1.点缺陷的浓度随（ ）的升高而增大。
自由能
体积
温度
A
B
C
提交
自我检测
单选题
20分

## Slide 19
2.点缺陷平衡浓度公式中，u的含义是：
某种点缺陷的形成能
体积自由能
内能
A
B
C
提交
自我检测
单选题
20分

## Slide 20
3.只要在0K以上晶体中总是存在着点缺陷。
√
×
A
B
提交
自我检测
单选题
20分

## Slide 21
4.空位的存在，总是使晶体的自由能升高。
√
×
A
B
提交
自我检测
单选题
20分

## Slide 22
5.在晶体中形成空位的同时又产生间隙原子，这样的缺陷称为
肖特基缺陷
弗仑克尔缺陷
线缺陷
A
B
C
提交
自我检测
单选题
20分

## Slide 23
休息一下
4.1 点缺陷